ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

**МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ И ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПОРИСТЫЕ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**ГОСТ 4.211-80**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Система показателей качества продукции.**

**Строительство**

 **МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ГОСТ**

**И ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПОРИСТЫЕ 4.211-80**

**Номенклатура показателей**

Product-quality index system.

 Building. Rock building materials

and porous aggregates for concrete.

Nomenclature of indexes

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строи­тельства от 29 декабря 1979 г. № 256 срок введения установлен

**с 01.07.80**

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества нерудных строительных материалов и неорганических пористых природных и искусственных заполнителей для бетона, представляющих собой зернистые сыпучие строительные материалы, для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании качества продукции;

выборе оптимального варианта новой продукции:

разработке систем управления качеством;

представления отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ 4.200-78.

Количественные значения показателей качества материалов и методы их определения устанавливаются соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды продукции.

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА**

1.1. Номенклатура показателей качества нерудных строительных материалов, пористых заполнителей для бетона и других зернистых сыпучих строительных материалов по критериям, единицам измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование критерия, показателя качества и единица измерения | Условное обозначение показателя качества |
| 1. **Технический уровень** |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. *Зерновой состав* |  |
| 1.1.1.1. Номинальный (наибольший и наименьший) размер зерен щебня, гравия, песка, мм | *D*наиб/*D*наим |
| 1.1.1.2. Полные остатки, %, на контрольных ситах с отверстиями размером *D*i | *А*i |
| 1.1.1.3. Модуль крупности (сумма полных остатков на стандартном наборе сит, деленная на 100), усл. ед. | *М*к |
| 1.1.1.4. Размер кусков бутового камня, мм | *А*к |
| 1.1.2. *Содержание пылевидных и глинистых частиц* |  |
| 1.1.2.1. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | *П*отм |
| 1.1.2.2. Содержание глины в комках, % | *П*гл |
| 1.1.3. *Форма зерен* |  |
| 1.1.3.1. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % | *П*ф |
| 1.1.3.2. Содержание дробленых или расколотых зерен, % | *Щ* |
| 1.1.3.3. Коэффициент формы зерен (отношение наиболь­шего размера к наименьшему), усл. ед. | *К*ф,з |
| 1.1.4. *Прочность* |  |
| 1.1.4.1. Дробимость щебня и гравия при сжатии в цилиндре, % | *D*р |
| Марка гравия и щебня из гравия по дробимости, марка щебня по прочности | *М* |
| 1.1.4.2. Прочность пористых заполнителей при сжатии в цилиндре, МПа (кгс/см2) |  |
| Марка по прочности пористых заполнителей | *П* |
| 1.1.4.3. Истираемость в полочном барабане, % | *И* |
| 1.1.4.4. Сопротивление удару на копре ПМ, усл. ед. | *У* |
| 1.1.4.5. Содержание в щебне и гравии слабых пород, % | *Х*сл |
| 1.1.4.6. Предел прочности при сжатии исходной горной породы, МПа (кгс/см2) | *R*сж |
| 1.1.5. *Плотность* |  |
| 1.1.5.1. Плотность (без пор) породы (материала) зерен щебня, гравия, кусков камня |  |
| 1.1.5.2. Плотность зерен (включая поры - объемная масса) щебня, гравия, песка и кусков камня |  |
| 1.1.5.3. Плотность (включая поры и пустоты - объемная насыпная масса) щебня, гравия, песка |  |
| Марка по плотности (включая поры и пустоты - по объемной насыпной массе) |  |
| 1.1.6. Пористость зерен щебня, гравия и кусков камня, % | *V*пор |
| 1.1.7. Пустотность щебня, гравия и песка (объем межзер­новых пустот), % | *V*м,п |
| 1.1.8. Водопоглощение, % | *W*погл |
| 1.1.9. Влажность, % | *W* |
| 1.1.10. Водопотребность мелкого пористого заполнителя, % | *В*п |
| 1.1.11. Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) |  |
| 1.1.12. Теплоемкость, Дж/К | *С* |
| 1.1.13. Содержание стеклофазы, % | *С*ф |
| 1.1.14. Гидравлическая активность пористого песка, мг/дм3 | *М*СаО |
| 1.1.15. *Минералого-петрографический состав* |  |
| 1.1.15.1. Содержание пород и минералов, в том числе инородных горных пород, % | *Х* |
| 1.1.15.2. Содержание вредных примесей, в том числе потенциально-реакционноспособных пород и минералов и органических примесей | *В*р |
| 1.1.15.3. Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений, % | *SO*3 |
| 1.1.16. Морозостойкость, цикл | *М*рз |
| 1.1.17. Потеря массы пористых заполнителей при кипячении, % | *М*кип |
| 1.1.18. Потери массы при прокаливании, % | *nnn* |
| 1.1.19. Стойкость против силикатного и железистого распада, % | *М*с, *М*ж |
| 1.1.20. Содержание слабообожженных зерен (частиц), % | *П*с,з |
| 1.2. Показатели технологичности |  |
| 1.2.1. Трудоемкость, нормо-ч/м3 | *Т*н |
| 1.2.2. Энергоемкость, кВтч/м3 | *Э*н |
| 1.2.3. Выход продукции из единицы горной массы, % | *К*в |
| 1.3. Показатели транспортабельности |  |
| 1.3.1. Коэффициент уплотнения при транспортировании | *У*п |
| 2. **Стабильность показателей качества** |  |
| 2.1. Однородность |  |
| 2.1.1. Среднее значение показателя назначения и надежности |  |
| 2.1.2. Среднеквадратическое отклонение показателей назначения и надежности |  |
| 2.1.3. Коэффициент вариации показателей назначения и надежности для отдельных видов продукции, % (коэффициенты вариации плотности и прочности пористых заполнителей для бетона, модуля крупности песка) |  |
| 2.1.4. Предельные значения показателей назначения и надежности |  |
| 3. Экономическая эффективность |  |
| 3.1. Себестоимость, руб./м3 | *С* |
| 3.2. Оптовая цена, руб./м3 | *Ц* |
| 3.3. Рентабельность, % | *Р* |
| 3.4. Народохозяйственный экономический эффект от повышения качества продукции, руб./м3 | *Е* |

1.2. Для отдельных видов продукции при соответствующем обосновании могут применяться другие показатели качества

**2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА**

2.1. Область применения критериев качества продукции должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Применяемость показателей качества устанавливается для основныхз видов нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийные смеси, бутовый камень, отсевы дробления), щебня из шлаков, пористых заполнителей для бетона (керамзит, шунгизит, аглопорит, перлит, шлаковая пемза, вермикулит, пористые горные породы) и других.

2.3. Применяемость показателей назначения по критерию техни­ческого уровня для нерудных строительных материалов и щебня из шлаков приведены в табл. 2 и для пористых заполнителей для бетона в табл. 3.

2.4. Показатели транспортабельности и технологичности применя­ют­ся для всех видов материалов.

2.5. Показатели качества по критериям стабильности и экономи­ческой эффективности применяются для всех видов материалов.

2.6. Применяемость показателей для материалов, не указанных в табл. 1-3 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с приведенными материалами того же функционального назначения.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр показателя качества | Вид продукции |
|  | Щебень | Гравий | Песок  | Камень | Смесь песчано-гравийная |  |
|  | для строительных работ | для балластного | для  | природный, | дробленый, | дробленый  | бутовый | для  | для  | Отсев  |
|  | из скаль­ных пород | из гравия | из шлаков метал­лургичес­ких топливных и др. | декора­тивный | слоя железно­до­рожного пути | строитель­ных работ | обогащенный, фракциониро­ванный | дробленый обога­щен­ный, дробленый фракционированный, декоративный | из отсевов и обогащенный из отсевов |  | строительных работ | балластного слоя желез­нодо­рож­ногопути | дробления |
| 1.1.1.1. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.1.2. | + | + | + | + |  | + | + | + | + | - | + | + |  |
| 1.1.1.3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 1.1.1.4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  |
| 1.1.2.1. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 1.1.2.2. | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.3.1. | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3.2. | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.1 | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.4.3 | + | + | + |  | + | + | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.1.4.4 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.5 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.4.6 | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 1.1.1.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| 1.1.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.15 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + |  | - |  |

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр | Вид продукции |
| показателя качества | Керамзит (гравий и песок) | Шунгизит (гравий и песок) | Аглопорит (щебень и песок) | Перлит (щебень и песок) | Шлаковая пемза (щебень и песок) | Верми­кулит | Порис­тые горные породы (щебень и песок) |
| 1.1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.1.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.3.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.3.2 | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3 | + | - | + | - | + | - | - |
| 1.1.4.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.4.6 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.5.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.5.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.5.3 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | + | + | - | + | - | + | - |
| 1.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.1.14 |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.1.15.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.15.3 | + | - | + | - | + | - | - |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | - | - | + | - | - |
| 1.2.3 | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.2.4 | - | - | + | - | + | - | - |
| 1.2.5 | + | - | + | - | - | - | - |
| 1.2.6 | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.1.3 | + |  |  |  |  | - | + |

Примечание. В табл. 2 и 3 знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «» - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.